## Slide 1
BEZTŘÍSKOVÁ ALTERNATIVA (TVÁŘENÍ)

## Slide 2
Tato metoda beztřískového obrábění byla původně vyvinuta pro výrobu velkých počtů krátkých závitů do plechů. Díky různým povlakům však je dnešní rozsah použití tvářecích závitníků podstatně větší.
VÝHODY
Žádné třísky
Pro výrobu průchozích i slepých děr
Velmi vysoké životnosti
Vyšší odolnost proti vylomení nástroje
Vyšší odolnost závitu při statickém a dynamickém zatížení
OMEZENÍ POUŽITELNOSTI
Vytvarování profilu závitu není kompletní
VŠEOBECNĚ
Metoda není vhodná pro tenkostěnné obrobky
Dojde-li ke zlomení nástroje, je obtížné odstranit jeho zbytky z obrobku

## Slide 3
ZVLÁŠTNOSTI
POŽADAVKY
Vysoký krouticí moment
Klasický závit
Závitník, otevřený tvar
Závit je řezán. Proto v materiálu neprobíhá žádná strukturní změna
Specifický, velmi přesný průměr předvrtaného otvoru
Tato metoda způsobí pozitivní změnu ve struktuře materiálu
Tváření závitů
Tvářecí závitník, tvar uzavřeného mnohoúhelníku

## Slide 4
TVÁŘENÍ ZÁVITU
Profil tvářecího nástroje vniká do materiálu, který se plasticky přetváří do volného prostoru mezi průměrem předvrtaného otvoru a malým průměrem závitu tvářecího závitníku.
Tvářecí závitníky bez mazacích drážek
Vhodné pro obrábění měkkých materiálů a průchozích otvorů do plechů.
MAZÁNÍ
Při deformaci materiálu vznikají značné třecí síly. Proto je třeba chránit nástroje jemnou vrstvou maziva.
Tvářecí závitníky s mazacími drážkami, od Ø 3 mm
Tvářecí závitníky s mazacími drážkami jsou speciálně doporučovány pro hluboké slepé otvory.
malý Ø závitu
Ø předvrtaného otvoru

## Slide 5
PŘEDVRTANÝ OTVOR
KROUTICÍ MOMENT
Pro tváření závitů je zapotřebí krouticí moment, který je až dvakrát vyšší než při použití klasického závitníku.
Nedostatečný profil
Důsledek příliš velkého průměru předvrtaného otvoru
Správný profil
při předepsaném průměru předvrtaného otvoru
Nárůst krouticího momentu podle průměru předvrtaného otvoru
(M6 6H C45 1.0503)
Krouticí moment
Průměr předvrtaného otvoru
Příliš velký profil
v důsledku příliš malého průměru předvrtaného otvoru

## Slide 6
DOPORUČENÍ
Abrazivní materiály, které obvykle vykazují nízkou tažnost, vyžadují tvářecí závitníky se zaobleným a dokonale hladkým mnohoúhelníkem.
Povlak FP-VS
FP – Pasivní mnohoúhelník
Široké dotykové plochy
Povlak VS poskytuje vysokou odolnost proti otěru. Proto se hodí zejména pro tváření závitů v abrazivních materiálech s nízkou tažností (stavební oceli, uhlíkové oceli, legované oceli, slitiny hliníku apod.).
Povlak FP-CN
Povlak CrN poskytuje vysokou odolnost proti oxidaci a korozi. Je vhodný pro slitiny hliníku a mědi.

## Slide 7
ROZSAH POUŽITÍ FP
Optimální s řezným olejem
Vhodný s řezným olejem
Optimální s emulzí
Vhodný se emulzí
Automatová ocel
Stavební ocel
Cementační ocel
Uhlíkatá ocel
Legovaná ocel
Legovaná / zušlechtěná ocel
Ner. ocel s přísadou síry
Feriticko-martenzitická
Mosaz (s dlouhou třískou)
Nelegovaný Al
Legovaný Al
Si <1.5%
Legovaný Al, Si >1.5%-<10%
Materiály s nízkou tažností, minimálně 10 %, a s pevností v tahu až 1150 MPa.

## Slide 8
Materiály s vysokou tažností vyžadují tvářecí závitník s ostrým a dokonale hladkým mnohoúhelníkem.
DOPORUČENÍ DC
FA – Aktivní mnohoúhelník
Malé dotykové plochy
Povlak FA-VS
Povlak VS má mimořádné kluzné a mazací vlastnosti, které zabraňují vzniku studených svarů při tváření závitů v materiálech s vysokou tažností (nerezavějící oceli, slitiny mědi apod.).

## Slide 9
Optimální s řezným olejem
Vhodný s řezný olejem
Optimální s emulzí
Vhodný s emulzí
Ner. ocel s přísadou síry
Nerez. ocelAustenitická
Ner. ocelFeriticko-
martenzitická
Ner. ocel Feriticko-
martenzitická
Čistý titan
Slitina niklu 1
Čistá měď
Mosaz ( s dlouhou třískou)
Al nelegovaný
ROZSAH POUŽITÍ FA
Oceli s vysokou tažností a neželezné kovy vhodné k tváření.

## Slide 10
VÝROBNÍ PROGRAM
FP380CN – FP480CN
Povlak z nitridu chrómu
Průchozí a slepé otvory, >2,5 x D
Bez mazacích drážek
S mazacími drážkami
Povlak z nitridu chrómu
FP381CN – FP481CN
Průchozí a slepé otvory, <2,5 x D

## Slide 11
VÝROBNÍ PROGRAM
S mazacími drážkami
Průchozí a slepé otvory, >2,5 x D
Průchozí a slepé otvory, >2,5 x D
S mazacími drážkami
Ochranná vrstva proti opotřebení DC « VS »
FP384VS – FP484VS
FP381VS – FP481VS
Ochranná vrstva proti opotřebení DC « VS »
Vnitřní chlazení s bočním výstupem

## Slide 12
VÝROBNÍ PROGRAM
FA381 – FA481
Průchozí a slepé otvory, >2,5 x D
S mazacími drážkami
Průchozí a slepé otvory, >2,5 x D
S mazacími drážkami
FA381VS – FA481VS
Ochranná vrstva proti opotřebení DC « VS »